Таблицы применения пластичных смазок

| Наименование | Краткая характеристика | Заменяемые смазки | Обозначение | Обозначение по ГОСТ 23258 | Класс по NLGI | Защитные свойства | Водостойкость | Температура каплепадения, ˚С, не ниже | Пенетрация при 25˚С с перемешиванием, мм*10-1, в пределах | Вязкость при 0˚С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более | Коллоидная стабильность, %, не более | Диапазон рабочих температур, ˚С | Срок хранения, лет | Основная область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ |
| ИП-1 З | Гидратированная кальциевая, прокачиваемая |  | ТУ 38.101820-80 | УКа 1/7-0 | 1 | + | + | 80 | 310-360 | 150 | - | -10/70 | 3 | Прокачиваемая зимняя смазка. Предназначена для смазывания нагруженных механизмов, подшипников прокатных станов и других узлов трения металлургического оборудования при централизованной подаче смазки. |
| ИП-1 Л | Гидратированная кальциевая, прокачиваемая |  | ТУ 38.101820-80 | УКа 0/7-1 | 2 | + | + | 85 | 280-310 | 250 | - | 0/70 | 3 | Прокачиваемая летняя смазка. Предназначена для смазывания нагруженных механизмов, подшипников прокатных станов и других узлов трения металлургического оборудования при централизованной подаче смазки. |
| Неол-1 (2/150) | Комплексная кальциевая, термостойкая, прокачиваемая | ИП-1, ПЗСиСОЖ ПК-1, Униол-2М/2, Унирол-2М, КБС | ТУ 0254-096-00148843-2003 | УкКа 1/14-0 | 0 | + | ++ | 150 | 330-390 | - | 12 | -10/140 | 3 | Предназначена для применения в централизованных системах смазки металлургического оборудования при температурах от минус 10˚С до плюс 140˚С. |
| ПЗСиСОЖ ПК-1 | Комплексная кальциевая, термостойкая, прокачиваемая | ИП-1, Униол-2М/2, Унирол-2М | ТУ 0254-064-00148843-2000 | УкКа 2/16-1 | 0 | + | ++ | 200 | 310-380 | - | 12 | -20/160 | 3 | Высокоэффективная водостойкая прокачиваемая многоцелевая смазка с высокой термостойкостью. Предназначена для применения в централизованных системах смазки металлургического и горного оборудования при централизованной подаче смазки. |
| ЛКС-металлургическая | Комплексная литиевая с графитом, противоизносная, высокотемпературная |  | ТУ 0254-048-00148843-97 | ЖкМ 3/15-2 | 2 | + | ++ | 200 | 250-320 | 2500 (при -20˚с) | 12 | -30/150 | 5 | Высокотемпературная закладная графитосодержащая смазка с высокими противоизносными и противозадирными свойствами. Предназначена для применения в узлах трения (подшипниках качения) металлургического оборудования. |
| МНОГОЦЕЛЕВЫЕ И ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| СОЛИДОЛ жировой | Гидратированная кальциевая |  | ГОСТ 1033-79 | СКа 2/6-2 | 3 | ++ | + | 78 | 230-290 | 250 | - | -25/65 | 5 | Водостойкая смазка общего назначения. Применяется для смазывания средне- и высоконагруженных узлов трения качения и скольжения различных машин, механизмов, работающих при t от -25 до +65˚С, а также для заправки узлов трения при помощи ручных солидолонагнетателей при t до -20˚С. |
| ГРАФИТНАЯ «П» | Гидратированная кальциевая с графитом, водостойкая | Графитная УСсА | ТУ 0254-059-00148843-99 | СКа 2/7-г2 | 2 | + | + | 77 | >250 | 250 | 13 | -20/70 | 3 | Предназначена для смазывания узлов трения скольжения тяжелонагруженных тихоходных механизмов: открытых зубчатых передач горно-обогатительного оборудования, подвесок сельскохозяйственной техники, а также закалочных печей и сушильных камер. |
| 1-13 | Натриево-кальциевая, для повышенных температур | Смазки типа «Консталин» | ТУ 38.401-58-142-95 | ОНа 2/110-3 | 3 | + | - | 120 | 180-250 | 500 | 20 | -20/110 | 5 | Смазка общего назначения для работы при повышенных температурах. Предназначена для смазывания узлов трения и скольжения механизмов и машин, электродвигателей, ступиц колес автомобилей и др., работающих при температурах от минус 20 до 110˚С. |
| ЛИТОЛ-24 | Литиевая, многоцелевая, водостойкая | Солидолы всех типов, смазка №158, 1-13, Консталин, Фиол-2 | ГОСТ 21150-87 | МЛи 4/12-3 | 3 | ++ | ++ | 185 | 220-250 | 280 | 12 | -40/120 | 5 | Многоцелевая антифрикционная водостойкая смазка. Предназначена для применения в подшипниках качения и скольжения всех типов, зубчатых и других передач, узлах трения транспортных средств, промышленного оборудования, судовых механизмов и электрических машин. * |
|  | Свойства: ++ – отличные, + – хорошие, - – отсутствуют. | * при t от -40 до +120˚С, с кратковременным перегревом до 130˚С. Возможно применение и для консервации указанных механизмов. |

Таблицы применения пластичных смазок (продолжение)

| Наименование | Краткая характеристика | Заменяемые смазки | Обозначение | Обозначение по ГОСТ 23258 | Класс по NLGI | Защитные свойства | Водостойкость | Температура каплепадения, ˚С, не ниже | Пенетрация при 25˚С с перемешиванием, мм*10-1, в пределах | Вязкость при 0˚С и среднем градиенте скорости деформации 10 с-1, Па*с, не более | Коллоидная стабильность, %, не более | Диапазон рабочих температур, ˚С | Срок хранения, лет | Основная область применения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ |
| Буксол | Литиевая антифрикционное | ЖРО, ЛЗ-ЦНИИ(у) | ТУ 0254-107-01124328-01 | УЛи 6/12-3 | 3 | ++ | ++ | 180 | 230-290 | - | 18 | -60/120 | 3 | Предназначена для применения в узлах трения с подшипниками качения локомотивов и моторвагонного подвижного состава, в том числе, эксплуатируемых в условиях скоростного движения до 200 км/ч. Применяется при t от -60˚С до +60˚С, допускается использование при t в объеме узла трения до +120˚С. |
| ЛЗ-ЦНИИ(у) | Натриево-кальциевая, низкотемпературная, противозадирная |  | ТУ 0254-013-00148820-99 | УНа-Ка 6/10-3 | 3 | + | - | 130 | 200-260 | 150 | 10-24 | -60/100 | 5 | Высокоэффективная железнодорожная смазка с хорошими противоизносными и противозадирными характеристиками. |
| КАНАТНЫЕ |
| ТОРСИОЛ-35Р | Углеводородная, консервационная | Торсиол-35Б | ТУ 38.401-58-299-2001 | КТ 3/5н-3 | - | ++ | ++ | 65-80 | - | - | - | -35/50 | 3 | Консервационная канатная смазка с хорошей водо- и морозо-стойкостью. Предназначена для смазывания стальных канатов при их изготовлении. Может использоваться для смазывания канатов в процессе их эксплуатации. |
| УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ И АРМАТУРНЫЕ |
| ПЗСиСОЖ Резьбовая | Литиевая с экологически безопасными твердыми наполнителями |  | ТУ 0254-094-00148843-2002 | РЛи 5/20-г1 | 1 | ++ | ++ | - | 300-390 | - | 14 | -50/200 | 3 | Высокоэффективная резьбовая смазка для герметизации и защиты от коррозии резьб обсадных насосно-компрессорных и бурильных труб при строительстве и эксплуатации нефтяных (газовых) буровых скважин, а также при навертывании муфт на трубных заводах.* |
| ПЗСиСОЖ Арматол-238 | Арматурная с графитом |  | ТУ 0254-086-00148843-2002 | АН 2/12п-г1 | 1 | + | + | 160 | 300-360 | - | 15 | -40/120 | 3 | Уплотнительная смазка предназначена для герметизации запорных устройств устьевого нефтепромыслового оборудования нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений, содержащих в среде сероводород и углекислый газ до 25% по объему и эксплуатирующихся при t до -40˚С.** |
| ПЗСиСОЖ ЛЗ-162 | Литиево-цинковая |  | ТУ 0254-087-00148843-2002 | Али-Цн 4/13-т4 | 4 | ++ | ++ | 149 | 250-200 | - | 6 | -40/130 | 5 | Уплотнительная смазка предназначена для смазывания арматуры (прямоточные задвижки, пробковые краны) фонтанирующих нефтяных и газовых скважин, в том числе глубоких и сверхглубоких с давлением на забое до 100МПа. Растворима в углеводородах и нерастворима в воде. |
| ПЗСиСОЖ для газовых кранов | Гидратированная кальциевая |  | ТУ 0254-084-00148843-2003 | АКа 0/5п-7 | 7 | ++ | ++ | 60 | 35-70 | - |  | 0/50 | 5 | Уплотнительная смазка для арматуры газовых магистральных газопроводов и распределительных станций при давлениях 4-5 МПа. Смазка работоспособна при t от 0 до +50˚С. Экологически безвредна, нерастворима в нефтепродуктах, растворима в спирте и кислородосодержащих растворителях. |
| Свойства: ++ – отличные, + – хорошие, - – отсутствуют. | * Устойчива против высыхания (испарения), отвердения и окисления, стойка к абсорбции воды. Экологически безвредна. ** Смазка малорастворима в жидких и газообразных углеводородах, частично растворяется в бензине. |

Продукция имеет гигиенические заключения и проверяется на качество аккредитованной лабораторией. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22.НХ78 от 29.06.01

Дата печати: 20 июня 2004 г.