Таблицы применения смазочно-охлаждающих технологических средств (СОЖ)

Таблица № 1.

| Водосмешиваемые СОЖ; Биоциды | Класс СОЖ | Рекомендуемая концентрация эмульсии, % | Свойства концентрата | Свойства эмульсии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лезвийная обработка | Абразивная обработка | Тяжелые режимы резания | В качестве гидравлической жидкости | Холодная прокатка | Кинематическая вязкость при 50ºС, мм²/с | Кислотное число, мг КОН на 1 г | Стабильность при низких температурах (-15ºС) | Массовая доля хлора, % | Срок хранения, месяцев | Внешний вид | рН | Антикоррозионные характеристики | Стойкость к микробопоражению (согласно ГОСТ 9.085) | Допустимая жесткость воды для эмульсии мг-экв/дм², не более |
|  |  | Чугун, общемашиностроительные стали | Труднообрабатываемые стали и спплавы | Алюминий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СОЖ по 0258-017-00148843-2002 | в/э |  | 5-15 | 10-20 | 3-5 | 10-20 |  |  | ≤55 | ≤4 | выдерживает | 9-13 | 9 | молочная | 8-10 | + | - | 7 |
| СОЖ по ТУ 0258-017-00148843-2002 | п/с | 3-5 | 3-5 | 5-10 | 2-3 |  | 1-3 |  | ≤100 | ≤30 | выдерживает | - | 6 | п/прозрачная | 9-10 | +++ | + | 7 |
| СОЖ по ТУ 0258-053-00148843-2002 | п/с | 2-5 | 3-5 | 5-10 | 2-3 | 10-15 |  |  | 60-100 | ≤30 | выдерживает | - | 6 | п/прозрачная | 9-10 | +++ | ++ | 7 |
| ПЗСиСОЖ-100 | в/э | 5-15 |  |  | 2-5 |  |  |  | 100 | 10 | выдерживает | - | 6 | молочная | 8,5-10 | + | - | 10 |
| ПЗСиСОЖ Карбамол С1П | с |  |  |  | 2-5 |  |  |  | ≤10 | ≤14 | выдерживает | - | 6 | прозрачная | 8-10 | + | + | 10 |
| ПЗСиСОЖ Пермол-6 | в/э | 3-5 | 5-7 | 5-10 | 3-5 | 5-10 |  |  | ≤45 | ≤30 | выдерживает | 2,5 | 6 | молочная | 8-9,5 | + | - | 7 |
| ПЗСиСОЖ -Уверол | в/э | 3-5 |  | 5-8 | 3-5 |  |  |  | ≤50 | 20-40 | выдерживает | - | 12 | молочная | 8-10 | + | - | 7 |
| Техмол-1 | с | 3-5 | 5-7 | 5-7 | 2-3 |  |  |  | ≤50 | ≤90 | выдерживает | - | 12 | прозрачная | 8,5-10 | ++ | + | 10 |
| Укринол-1М | в/э | 3-5 | 5-7 | 7-10 | 2-3 |  | 1-3 |  | 20-50 | ≤9 | выдерживает | - | 6 | молочная | 9-10 | ++ | - | 10 |
| Универсал-1 | в/э | 3-8 |  | 6-10 | 2-5 |  | 3-5 |  | 80 | н/н | выдерживает | - | 9 | молочная | 8,5-10 | + | - | 7 |
| Эмульсол ЭГТ | в/э | 5-7 |  |  | 5-7 |  |  |  | н/н | ≤7 | выдерживает | - | 6 | молочная | 8,5-10 | - | - | 7* |
| Смазка технологическая ПЗСиСОЖ СП-3 | в/э | 5-10 |  | 3-5 |  |  | 3-5 | 5-10 | н/н | 17-21 | выдерживает | - | 48 | молочная | н/н | + | - | 7 |
| Эмульсол Т марка А | в/э | 3-5 |  |  | 3-5 |  |  | 5-10 | н/н | н/н | выдерживает | - | 6 | молочная | 8-10 | - | - | 7 |
| Эмульсол Т «П» | в/э | 3-5 |  |  | 3-5 |  |  | 5-10 | н/н | н/н | выдерживает | - | 6 | молочная | 8-10 | + | - | 7 |
| Эмульсол ЭКС-А | в/э | 10 – 50 - процентная эмульсия | н/н | 8-10 | выдерживает | - | 12 | молочная | н/н | - | - | н/н* |
| Антимикробная присадка АМП |  | 0,1 – 0,2 % присадки на объем рабочей эмульсии | н/н | н/н | выдерживает | - | 6 | светло-желтый, коричневый | 10,5-11,5 | н/н | +++ | соотв. типу СОЖ |
|  | в/э – водоэмульсионная, п/с – полусинтетическая, с – синтетическая | н/н – не нормируется | свойства: +++ высокие, ++ средние, + удовлетворительные, - не удовлетворительные * Эмульсии замешиваются на воде с добавлением соды кальцинированной |

к таблице № 1

| Водосмешиваемые СОЖ; Биоциды | Основная область применения | Заменяемые СОЖ |
| --- | --- | --- |
| СОЖ по ТУ 0258-017-00148843-2002 | Обработка резанием труднообрабатываемых сталей и титановых сплавов, а так же в тяжелых режимах резания | * |
| СОЖ по ТУ 0258-017-00148843-2002 | Различные виды абразивной и лезвийной обработки стали, чугуна и цветных металлов | Автокат Ф-78, Автокат Ф-40, Ивкат, Конвекс, Караидель, Росойл-500 |
| СОЖ по ТУ 0258-053-00148843-2002 | Различные виды абразивной и лезвийной обработки стали, чугуна и цветных металлов | Автокат Ф-78, Автокат Ф-40, Ивкат, Конвекс, Караидель, Росойл-500 |
| ПЗСиСОЖ-100 | Обработка резанием черных и цветных металлов, в том числе медесодержащих | * |
| ПЗСиСОЖ Карбамол® С1П | Обработка шлифованием конструкционных нержавеющих жаропрочных и жаростойких сталей и сплавов | * |
| ПЗСиСОЖ Пермол®-6 | Различные виды абразивной и лезвийной обработки труднообрабатываемых сталей и цветных сплавов | СОЖ по ТУ 0258-017-00148843-2002 |
| ПЗСиСОЖ -Уверол | Различные виды абразивной и лезвийной обработки общемашиностроительных сталей | Укринол-1М |
| Техмол-1 | Различные виды абразивной и лезвийной обработки металлов | Сувар-3М, Ивкат |
| Укринол-1М | Различные виды абразивной и лезвийной обработки сталей, чугуна и цветных металлов | Автокат Ф-78, Эмульсол ЭГТ |
| Универсал-1 | Лезвийная и абразивная обработка черных металлов и алюминиевых сплавов | * |
| Эмульсол ЭГТ | Различные виды обработки черных и цветных металлов | НГЛ-205 |
| Смазка технологическая ПЗСиСОЖ СП-3 | Прокатка цветных металлов и сплавов, а так же в качестве рабочей жидкости гидросистем промышленного оборудования | Смазка технологическая СП-3 |
| Эмульсол Т марка А | Холодная прокатка стали, обработка резанием черных и цветных металлов | * |
| Эмульсол Т «П» | Холодная прокатка стали, обработка резанием черных и цветных металлов | Эмульсол Т марка А |
| Эмульсол ЭКС-А | Смазывание форм в производстве железобетонных изделий | Эмульсол ЭКС-5 |
| Антимикробная присадка АМП | Добавка в рабочую эмульсию водосмешиваемых СОЖ, предназначенных для обработки металлов резанием | Сульфоцид-5, Вазин, Бакцид, Kathon-MW |
|  | * По согласованию с потребителем производится подбор, замена и разработка СОЖ с заданными технологическими свойствами |

Таблица № 2.

| Масляные СОЖ. Технологические средства для обработки металла давлением и электроэрозионной обработки | Оптимально допустимая операция обработки | Обрабатываемый материал | Свойства | Основная область применения | Заменяемые СОЖ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Волочение | Вытяжка | Электроэрозионная обработка | Доводочные операции | Шлифование | Протягивание | Сверление | Нарезание резьбы | Алюминий | Труднообрабатываемые стали и сплавы | Общемашиностроительные стали | Чугун | Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с | Температура вспышки в открытом тигле, °С | Коррозионная стойкость | Массовая доля хлора, %, не менее | Срок хранения, мес |  |  |
| В-3 марка А |  |  |  |  |  |  | + | + | + | + | + | + | 20-30 | 180 | выдерживает | 9 | 12 | На операциях нарезания резьбы, сверления, развертывания и неглубокой вытяжки деталей из углеродистых, легированных сталей и сплавов, в т.ч. на станках автоматах | Сульфофрезол, МР-7, МР-1, МР-3, МР-6 |
| В-3 марка М |  | + |  |  |  | + | + | + | + | 30-60%* | 5-30%* |  | 65-75* | 180* | выдерживает | 12* | 12 | На операциях нарезания резьбы, протягивания, развертывания, зубообработки труднообрабатываемых сталей и сплавов | МР-99 |
| ПЗСиСОЖ МР-10 |  |  |  |  | + |  |  |  |  | + |  |  | 12-16,5 | 175 | выдерживает | 1,2-1,7 | 12 | Высокоскоростная шлифовка профилей режущих инструментов, силовая шлифовка инструментальных сталей | * |
| ОСМ-1 |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  | + | + | ≥7,5 (при 20°С) | 90 | выдерживает | - | 12 | На операциях алмазного хонингования, полирования, суперфиниширования чугунов, углеродистых и низколегированных сталей | * |
| ПЗСиСОЖ Диэлектрик |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + | + | 5-12 (при 20°С) | >95 | выдерживает | - | 60 | Рабочая среда для процессов электроэрозионной обработки в электроэрозионных станках | РЖ-3, РЖ-8 |
| В-3 марка Б |  | + |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | 70-85 | 190 | выдерживает | 12 | 12 | Глубокая вытяжка деталей из нержавеющих сталей | * |
| Смазка технологическая Неол® | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | н/н | выдерживает | 10 | 12 | Оправочное и безоправочное волочение игольчатой заготовки | * |
| Смазка технологическая Игнол | + |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |  | 60-160 (при 100°С) | н/н | выдерживает | - | 12 | Дорновое волочение капиллярных трубок | * |
| ПЗСиСОЖ Укринол-4П |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 30-40 | 156 | выдерживает | - | 24 | На операциях профилирования, гибки и неглубокой вытяжки деталей из конструкционных сталей | * |
|  | * Применяется в состоянии поставки или в растворе индустриальных масел И-12А, И-20А, И-30А в указанных концентрациях | * Данные приведены для продукта в состоянии поставки | * По согласованию с потребителем производится подбор, замена и разработка СОЖ с заданными технологическими свойствами |

Продукция имеет гигиенические заключения и проверяется на качество аккредитованной лабораторией. Аттестат аккредитации РОСС RU.0001.22.НХ78 от 29.06.01

Дата печати: 20 июня 2004 г.